GRAFFITI-PROTECTW91

Описание

Защитное средство (пропитка), придающее обработанным поверхностям гидрофобные и олеофобные свойства. Представляет собой готовый к использованию водный раствор на основе воска. Обеспечивает высокое качество защиты для всех пористых поверхностей. Уменьшает водопоглощение, при этом не запечатывая поры и практически не снижает паропроницаемость строительного материала. Безопасен в использовании.

Область применения

Для всех пористых поверхностей, особенно для кладок из кирпича, природного камня, бетонных и отштукатуренных поверхностей.

Дозировка

Применяется в концентрированном виде.

Инструкция по применению

Нанесите средство на предварительно очищенную и высушенную поверхность при помощи пульверизатора, валика или кисти в 1-2 слоя в зависимости от структуры поверхности. Последующий слой должен наноситься после полного поглощения поверхностью предыдущего слоя (поверхность перестает блестеть).

Расход продукта

Количество расходуемого продукта зависит от впитываемости строительного материала. Например: 0,3 кг на 1 кв.м. для гладких поверхностей и 0,3 – 0,5 кг на 1 кв.м. для грубых поверхностей.

Важно

Нанесенный граффити необходимо удалить с применением аппарата высокого давления (70 бар, горячий) и кистью.

После очистки и просушки поверхности, нанести защитную пропитку.

Всегда тестируйте продукт на небольшом участке вместе с клиентом и оцените результат (в некоторых случаях, поверхность может потерять блеск или потемнеть)

Производитель не несет ответственности за повреждения в случае неправильного использования продукта.