graffiti-ex L, graffiti-ex V, graffiti-ex P

Описание

Граффити часто наносится на стены спреером или ручками. Синтетические смолы (акриловые смолы или алкил), содержащиеся в краске, проникают глубоко в поверхность до 10 мм, в зависимости от пористости поверхности.

Продукты серии graffiti-ex содержат превосходные растворители всех типов смол, которые удаляют краску. Если структура стены позволяет применение аппарата высокого давления, сочетание средства и машины является высокоэффективным.

graffiti-ex V мы рекомендуем самый вязкий продукт для чувствительных стен, на которых нельзя применять аппарат высокого давления. В данном случае, зачастую необходимо повторить чистящий процесс несколько раз. Средство не содержит опасные растворители как толуол, ксилол или галогенированные углеводороды. Является слабощелочным и водорастворимым продуктом.

Область применения

Для удаления граффити со строительного материала бетон, песчаник, известковый раствор, кирпич.

Разбавление

Используется не разбавленным.

Инструкция по применению

Чувствительные поверхности	 Нанести щеткой, валиком самый вязкий продукт graffiti-ex V на 1 час и ополоснуть осторожно слабой струей воды.

Стойкие поверхности 	Нанести продукт на 1 час и ополоснуть сильной струей воды.

Расход продукта

Примерно 100 - 250 гр./ м², в зависимости от типа поверхности и вязкости продукта.

Совет

Осторожно протестируйте качество поверхности перед применением продукта.

Протестируйте продукт/поверхность на совместимость на незаметном участке.

Очиститель удаляет или портит краску или лак.

Предотвращать действие продукта на загрязнения под прямыми солнечными лучами.

Необходимо профессиональная подготовка и знания для получения надлежащего результата.

Следовать указаниям Паспорта безопасности.

Производитель не несет ответственности за ущерб от неправильного использования продукта.

Технические характеристики

Стабильность при хранении	2 года

Хранение 			в сухом месте

Состав 			водорастворимые растворители, стабилизаторы, загустители.