GRAFFITI-PROTECT W33

Описание

Защитное средство (пропитка) на водной основе, придающее обработанным поверхностям гидрофобные и олеофобные свойства.

Область применения

Для всех пористых (абсорбирующих) поверхностей.

Дозировка

Применяется в концентрированном виде.

Инструкция по применению

Подготовка поверхности: Поверхность должна быть очищена и высушена. Налипшие частицы грязи должны быть удалены.

Распылите средство на предварительно очищенную и высушенную поверхность при помощи пульверизатора, краскопульта, щеткой или кистью (температура окружающей среды должна быть в пределах от +5 °C до +40 °C). Количество используемого graffiti-protect W33 зависит от материала, находящегося под внешней поверхностью. Обычно требуется 100-200 мл на 1 кв.м.

Сушка: graffiti-protect W33 достигает полной эффективности при полном высыхании (около 4-х часов при температуре +20 °C).

Чистка инструмента: очистить инструмент водой.

Важно!

Рекомендуется всегда тестировать продукт, для определения расхода на вашей поверхности.

Всегда тестируйте продукт на небольшом участке вместе с клиентом и оцените результат (в некоторых случаях, поверхность может потерять блеск или потемнеть)

Расход продукта

100 – 200 мл средства на 1 м2.